Приложение № 1

к Договору поставки от                     г.

Технические условия на производство

профилированного бруса естественной влажности.

Настоящие технические требования распространяются на детали и конструкции малоэтажных домов (далее «детали»), изготавливаемых из профилированного бруса естественной влажности, применяемых для стен (далее «профилированный брус»), применяемых в жилых домах, соответствующих техническим условиям ТУ 5366-030-50068227-2004.

1. Общие требования.

Детали, изготовленные для стен зданий из профилированного бруса, могут иметь допустимые пороки, не превышающие требований, предъявляемых к профилированному  брусу.

При проектировании стен в местах оконных и дверных проёмов необходимо предусматривать зазор между коробками окон и дверей, учитывающий возможную осадку стен здания до 3% от высоты стены.

Детали и конструкции рекомендуется в случаях, предусмотренных строительными нормами и правилами, подвергать защитной обработке.

2. Требования к качеству.

Требования к качеству поверхностей представлены в таблице № 1.

Таблица № 1.  Требования к качеству поверхностей профилированного бруса естественной влажности.

| Наименование порока | Видимые поверхности (наружная ламель) | Невидимые поверхности |
| --- | --- | --- |
| Сучки: -сросшиеся и частично-сросшиеся светлые здоровые, с трещинами, сросшиеся групповые, несросшиеся | Допускаются | Допускаются |
| Сучки тёмные здоровые | Допускаются | Допускаются |
| Сучки загнившие, гнилые, табачные, выпадающие | Не допускается | Допускаются на расстоянии не менее 10 мм. от кромки |
| Уступы и непрострожка в профиле | Допускаются на незначительных участках с одной стороны на расстоянии не менее 500 мм. от торца и общей длиной не более 500 мм. |  |
| Сердцевинная трубка | Не допускается выходящая на внешнюю видимую сторону | Допускаются |

Продолжение таблицы № 1.

| Распил древесины | Смешанный | Смешанный |
| --- | --- | --- |
| Заделка пробками и планками | Допускается с подбором по цвету и распилу |  |
| Смоляные пятна, полосы, кармашки | Допускаются длиной до 3 см, шириной до 2 мм | Допускаются |
| Трещины усушки | Допускаются |  |
| Трещины отлупа, морозные, метиковые | Не допускаются | Допускаются длиной 300 мм |
| Изменение цвета: -красные полосы, заболонь | Не допускается | Допускаются без выхода на торец |
| -синева | Незначительные допускаются | допускаются |
| красные полосы, заболонь | Допускается | Допускается |
| Повреждения насекомыми | Не допускаются | Допустимы поражения Ø ходов до 3 мм. |
| Сколы, вырывы, задиры, уступы | Не допускаются | Незначительные допускаются |

Пороки, не указанные в таблице, не допускаются или согласовываются с заказчиком.

Шероховатость (Rmmax) видимых поверхностей должна быть не более 200 мкм, невидимых- 250 мкм. Детали промышленного качества могут иметь шероховатость -500 мкм, а по согласованию с заказчиком - 1250 мкм. Влажность изделий не нормируется.

Детали изготавливаются из пиломатериалов, как правило, хвойных пород (ель, сосна). Предельные отклонения от номинальных размеров деталей и конструкций не должны превышать:- по длине ± 3 мм, - по высоте  ± 2 мм,- по ширине ± 2 мм.

Размеры деталей в местах соединений в «замок», врезки и т.д. должны обеспечивать необходимые зазоры, для компенсации возможного разбухания древесины деталей при увеличении влажности воздуха в период монтажа здания и толщину уплотнительного материала, сжатого до 50% номинальной толщины. Размеры деталей указывают в проектно-конструкторской документации.

3.  Комплектование, упаковка и маркировка.

Каждая деталь должна иметь маркировку, которая наносится  на невидимую после монтажа поверхность  и торец детали,  и  должны отражать номер оси здания, номер венца, номер детали в ряду либо каждому бревну присваивается уникальный номер согласно спецификации.

Хранение деталей на закрытом складе и транспортировка осуществляется на прокладках толщиной не менее 100 мм. В условиях строительной площадки складирование деталей на открытом месте допускается только тщательно укрытое пленкой и поднятое над поверхностью площадки на высоту не менее 300мм, при этом срок хранения не должен превышать одной недели.

_______________ Торкунов Р. В.                                                      ______________.

М.П.                                                                                                    М.П.